| п/п | Состав системы по слоям | Цвет | Допустимые температура, °С, влажность, % нанесения | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» |  |  |  |  |
| 1 | ИЗОЛЭП-mastiс - грунт-эмаль эпоксидная толстослойная | серый | от -10 до +40°С, не более 85% | более 15 (высокий уровень) |
|  | ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 75% |  |
| 2 | ЦИНОТАН - грунтовка полиуретановая цинкнаполненная | серый | от -15 до +40°С, 30-98% | более 15 (высокий уровень) |
|  | ПОЛИТОН-УР - эмаль полиуретановая | серый |  |  |
|  | ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 75% |  |
| Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром», сертификат СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ |  |  |  |  |
| 3 | ИЗОЛЭП-primer - грунтовка эпоксидная с фосфатом цинка и железной слюдкой | серый | от -10 до +40°С, не более 75% | более 15 (высокий уровень) |
|  | ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 75% |  |

Системы покрытий  для противокоррозионной защиты металлических морских сооружений ПАО "Газпром", соответствующие требованиям Р Газпром 9.1-010-2010.

| п/п | Состав системы по слоям | Цвет | Допустимые температура, °С, влажность, % нанесения | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» |  |  |  |  |
| 4 | ЦИНЭП - грунтовка эпоксидная цинкнаполненная | серый | от +10 до +40°С, не более 85% | более 15 (высокий уровень) |
|  | ИЗОЛЭП-mio - эмаль эпоксидная с железной слюдкой | серый | от -10 до +40°С, не более 85% |  |
|  | ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL | от -10 до +40°С, не более 85% |  |
| 5 | ИЗОЛЭП-mastiс - грунт-эмаль эпоксидная толстослойная | серый | от -10 до +40°С, не более 85% | 7-15 (средний уровень) |
|  | ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, УФ-стойкая | серый или RAL |  |  |
| 6 | ИЗОЛЭП-гидро - грунт-эмаль эпоксидная | серый | от -5 до +40°С, не более 85% | более 15 (высокий уровень) |